## AgSn 0812
Sympatec HELOS (H9236) RODOS		Оценки HRLD г (V 3.3 Rel.1)
Образец: AgSn после измельчения-
Анализ - Нет 0812_1			06/06/03
Измерение состояние 10 с 2% Копт 6 мм (Родос)
Диапазон R3: 0.5/0.9...175μm
Время 4.00 сек Измерение
Время цикла 1000 мс
Начало в 2.00% по C.Opt
Ссылка измерения, 00:00:29, 0.00%
Подача	25,00%
Форма	1.00 бар
Высота слоя 2,00 мм
Агент К. Хирш

# # # Предупреждение # # # HRLD: Meßbereichsübers chreitung, более крупные частицы
Клиент: г-н Андреас Вебер
Volumenverteilun г
Класс	Распределение	Заново	Класс	Распределение	Плотность Тион	Доля
верхний предел	сумма	стоять	центр	линейный	логарифмический
x0/μm	Q3 /%	(1-Q 3) /%	XM / мкм	q3/1/m	м q3lg / 1	DQ3 /%
-----------	-------------	----------	-------------	--------	--------------	-----------
0.9	12:56	99.44	0.7	13.95	00:02	12:56
1.1	0.9	99.1	1	16.92	00:04	12:34
1.3	1:26	98.74	1.2	18:24	12:05	12:36
1.5	1.64	98.36	1.4	19:15	12:06	00:38
1.8	2:24	97.76	1.65	19.86	12:08	0,6
2.2	3:05	96.95	2	20:32	00:09	0.81
2.6	3.87	96.13	2.4	20:41	00:11	0.82
3.1	4.88	95.12	2.85	20:18	00:13	1:01
3.7	6:05	93.95	3.4	19:53	12:15	1:17
4.3	7:16	92.84	4	18:49	12:17	1:11
5	8:36	91.64	4.65	17:22	00:18	1:21
6	9.93	90.07	5.5	15.69	0,2	1:57
7.5	12:02	87.98	6.75	13.94	00:22	2:09
9	13.88	86.12	8:25	12:41	00:24	1.86
10.5	15:55	84.45	9.75	11.1	00:25	1.67
12.5	17:53	82.47	11.5	9.92	12:26	1.98
15	19.8	80.2	13.75	9:05	00:29	2:26
18	22:37	77.63	16.5	8:58	12:33	2:57
21	24.91	75.09	19.5	8:46	00:38	2:54
25	28.28	71.72	23	8:42	00:45	3:37
30	32.43	67.57	27.5	8.3	12:53	4:15
36	37.28	62.72	33	8:08	0.61	4.85
43	42.73	57.27	39.5	7.79	0,71	5:45
51	48.73	51.27	47	7.5	0.81	6
61	55.99	44.01	56	7:26	0.94	7:26
73	64.44	35.56	67	7:04	1:09	8:45
87	73.7	26.3	80	6.61	1:22	9:25
103	82.91	17:09	95	5.76	1:26	9:22
123	91.97	8:03	113	4:53	1:18	9:05
147	100	0	135	3:35	1:04	8:03
175	100	0	161	0	0	0
x10 = x50 = 6,05 мкм мкм 52,75 X90 = 118,65 мкм
x16 = X84 = 105,40 10,95 мкм мкм мкм x99 = 144,01
Зв = 0,419 m2/cm3 Sm = UNDEF. см2 / г Copt = 3.22%
Sympatec HELOS (H9236) RODOS		Оценки HRLD г (V 3.3 Rel.1)
Образец: AgSn после измельчения-
Анализ - Нет 0812_2			06/06/03
Измерение состояние 10 с 2% Копт 6 мм (Родос)
Диапазон R3: 0.5/0.9...175μm
Время 4.00 сек Измерение
Время цикла 1000 мс
Начало в 2.00% по C.Opt
Ссылка измерения, 00:00:43, 0.00%
Подача	25,00%
Форма	1.00 бар
Высота слоя 2,00 мм
Агент К. Хирш

# # # Предупреждение # # # HRLD: Meßbereichsübers chreitung, более крупные частицы
Клиент: г-н Андреас Вебер
Volumenverteilun г
Класс	Распределение	Заново	Класс	Распределение	Плотность Тион	Доля
верхний предел	сумма	стоять	центр	линейный	логарифмический
x0/μm	Q3 /%	(1-Q 3) /%	XM / мкм	q3/1/m	м q3lg / 1	DQ3 /%
-----------	-------------	----------	-------------	--------	--------------	-----------
0.9	12:58	99.42	0.7	14:44	00:02	12:58
1.1	0.93	99.07	1	17:56	00:04	12:35
1.3	1:31	98.69	1.2	18.95	12:05	00:38
1.5	1.71	98.29	1.4	19.9	12:06	0,4
1.8	2:32	97.68	1.65	20.63	12:08	0.62
2.2	3:17	96.83	2	21.1	0.1	0.84
2.6	4:02	95.98	2.4	21:18	00:12	0.85
3.1	5:06	94.94	2.85	20.92	00:14	1:05
3.7	6:28	93.72	3.4	20:22	12:16	1:21
4.3	7:42	92.58	4	19:12	00:18	1:15
5	8.67	91.33	4.65	17.8	00:19	1:25
6	10:29	89.71	5.5	16.2	00:21	1.62
7.5	12:44	87.56	6.75	14:38	00:22	2:16
9	14:36	85.64	8:25	12.76	00:24	1.91
10.5	16:06	83.94	9.75	11:37	12:26	1.7
12.5	18:09	81.91	11.5	10:12	00:27	2:02
15	20:39	79.61	13.75	9:19	00:29	2.3
18	22.97	77.03	16.5	8.62	12:33	2:59
21	25.5	74.5	19.5	8:42	00:38	2:53
25	28.84	71.16	23	8:35	12:44	3:34
30	32.98	67.02	27.5	8:28	00:52	4:14
36	37.85	62.15	33	8:12	0.62	4.87
43	43.35	56.65	39.5	7.86	0,71	5.5
51	49.43	50.57	47	7.6	0.82	6:08
61	56.82	43.18	56	7:38	0.95	7:38
73	65.41	34.59	67	7:16	1.1	8:59
87	74.77	25.23	80	6.68	1:23	9:36
103	83.93	16:07	95	5.73	1:25	9:16
123	92.63	7:37	113	4:35	1:13	8.7
147	100	0	135	3:07	0.95	7:37
175	100	0	161	0	0	0
x10 = x50 = 5,82 мкм мкм 51,77 X90 = 116,96 мкм
x16 = x84 = 103,16 10,44 мкм мкм мкм x99 = 143,74
Зв = 0,43 m2/cm3 Sm = UNDEF. см2 / г Copt = 2,46%

## FeCr ХК 0813
Sympatec HELOS (H9236) RODOS		Оценки HRLD г (V 3.3 Rel.1)
Образец: FeCr ХК после измельчения-
Анализ - Нет 0813_1			06/06/03
Измерение состояние 10 с 2% Копт 6 мм (Родос)
Диапазон R3: 0.5/0.9...175μm
Время 8.01 сек Измерение
Время цикла 1000 мс
Начало в 2.00% по C.Opt
Ссылка измерения, 00:00:47, 0.00%
Подача	25,00%
Форма	1.00 бар
Высота слоя 2,00 мм
Агент К. Хирш

Клиент: г-н Андреас Вебер
Volumenverteilun г
Класс	Распределение	Заново	Класс	Распределение	Плотность Тион	Доля
верхний предел	сумма	стоять	центр	линейный	логарифмический
x0/μm	Q3 /%	(1-Q 3) /%	XM / мкм	q3/1/m	м q3lg / 1	DQ3 /%
-----------	-------------	----------	-------------	--------	--------------	-----------
0.9	2:06	97.94	0.7	51.53	12:08	2:06
1.1	3:11	96.89	1	52.6	00:12	1:05
1.3	4:17	95.83	1.2	53.07	12:15	1:06
1.5	5:24	94.76	1.4	53.28	12:17	1:07
1.8	6.84	93.16	1.65	53.18	0,2	1.6
2.2	8.94	91.06	2	52.63	00:24	2:11
2.6	11:01	88.99	2.4	51.66	00:29	2:07
3.1	13:52	86.48	2.85	50.35	12:33	2:52
3.7	16:45	83.55	3.4	48.7	00:38	2.92
4.3	19:27	80.73	4	47.11	12:43	2.83
5	22:48	77.52	4.65	45.78	12:49	3.2
6	26.92	73.08	5.5	44.46	12:56	4:45
7.5	33.33	66.67	6.75	42.71	0.66	6:41
9	39.33	60.67	8:25	40.02	0.76	6
10.5	44.84	55.16	9.75	36.69	0.82	5.5
12.5	51.4	48.6	11.5	32.83	0.87	6:57
15	58.56	41.44	13.75	28.64	0.91	7:16
18	65.93	34.07	16.5	24.54	0.93	7:36
21	72.17	27.83	19.5	20.8	0.93	6:24
25	78.99	21:01	23	17:07	0.9	6.83
30	85.56	14:44	27.5	13:13	0.83	6:57
36	91.2	8.8	33	9.4	0,71	5.64
43	95.43	4:57	39.5	6:04	12:55	4:23
51	98.01	1.99	47	3:22	12:35	2:58
61	99.36	0,64	56	1:35	12:17	1:35
73	100	0	67	12:53	12:08	0,64
87	100	0	80	0	0	0
103	100	0	95	0	0	0
123	100	0	113	0	0	0
147	100	0	135	0	0	0
175	100	0	161	0	0	0
x10 = x50 = 2,41 мкм мкм 12,07 X90 = 34,72 мкм
x16 = X84 = 3,61 мкм мкм 28,81 x99 = 58,35 мкм
Зв = 1,05 m2/cm3 Sm = UNDEF. см2 / г Copt = 6.23%
Sympatec HELOS (H9236) RODOS		Оценки HRLD г (V 3.3 Rel.1)
Образец: FeCr ХК после измельчения-
Анализ - Нет 0813_2			06/06/03
Измерение состояние 10 с 2% Копт 6 мм (Родос)
Диапазон R3: 0.5/0.9...175μm
Время измерения 12,01 сек
Время цикла 1000 мс
Начало в 2.00% по C.Opt
Ссылка измерения, 00:00:27, 0.00%
Подача	25,00%
Форма	1.00 бар
Высота слоя 2,00 мм
Агент К. Хирш

Клиент: г-н Андреас Вебер
Volumenverteilun г
Класс	Распределение	Заново	Класс	Распределение	Плотность Тион	Доля
верхний предел	сумма	стоять	центр	линейный	логарифмический
x0/μm	Q3 /%	(1-Q 3) /%	XM / мкм	q3/1/m	м q3lg / 1	DQ3 /%
-----------	-------------	----------	-------------	--------	--------------	-----------
0.9	1.95	98.05	0.7	48.78	12:08	1.95
1.1	2.97	97.03	1	50.99	00:12	1:02
1.3	4:01	95.99	1.2	51.99	00:14	1:04
1.5	5:06	94.94	1.4	52.61	12:17	1:05
1.8	6.65	93.35	1.65	52.89	0,2	1:59
2.2	8.76	91.24	2	52.71	00:24	2:11
2.6	10.84	89.16	2.4	51.99	00:29	2:08
3.1	13:38	86.62	2.85	50.8	12:33	2:54
3.7	16:33	83.67	3.4	49.14	00:38	2.95
4.3	19:17	80.83	4	47.45	12:44	2.85
5	22:39	77.61	4.65	46.01	12:49	3:22
6	26.85	73.15	5.5	44.6	12:56	4:46
7.5	33.27	66.73	6.75	42.81	0,67	6:42
9	39.3	60.7	8:25	40.15	0.76	6:02
10.5	44.82	55.18	9.75	36.82	0.83	5:52
12.5	51.4	48.6	11.5	32.92	0.87	6:58
15	58.58	41.42	13.75	28.7	0.91	7:17
18	65.96	34.04	16.5	24.61	0.93	7:38
21	72.23	27.77	19.5	20.89	0.94	6:27
25	79.09	20.91	23	17:15	0.91	6.86
30	85.67	14:33	27.5	13:17	0.83	6:58
36	91.3	8.7	33	9:38	0,71	5.63
43	95.49	4:51	39.5	5.99	12:55	4:19
51	98.04	1.96	47	3:19	12:34	2:55
61	99.37	0.63	56	1:33	12:17	1:33
73	100	0	67	00:52	12:08	0.63
87	100	0	80	0	0	0
103	100	0	95	0	0	0
123	100	0	113	0	0	0
147	100	0	135	0	0	0
175	100	0	161	0	0	0
x10 = x50 = 2,44 мкм мкм 12,07 X90 = 34,62 мкм
x16 = X84 = 3,63 мкм мкм 28,73 x99 = 58,20 мкм
Зв = 1,04 m2/cm3 Sm = UNDEF. см2 / г Copt = 5,47%

## FeMo 0814
Sympatec HELOS (H9236) RODOS		Оценки HRLD г (V 3.3 Rel.1)
Образец: FeMo после измельчения-
Анализ - Нет 0814_1			06/06/03
Измерение состояние 10 с 2% Копт 6 мм (Родос)
Диапазон R3: 0.5/0.9...175μm
Время измерения 11,01 сек
Время цикла 1000 мс
Начало в 2.00% по C.Opt
Ссылка измерения, 00:00:39, 0.00%
Подача	25,00%
Форма	1.00 бар
Высота слоя 2,00 мм
Агент К. Хирш

Клиент: г-н Андреас Вебер
Volumenverteilun г
Класс	Распределение	Заново	Класс	Распределение	Плотность Тион	Доля
верхний предел	сумма	стоять	центр	линейный	логарифмический
x0/μm	Q3 /%	(1-Q 3) /%	XM / мкм	q3/1/m	м q3lg / 1	DQ3 /%
-----------	-------------	----------	-------------	--------	--------------	-----------
0.9	2:09	97.91	0.7	52.15	12:08	2:09
1.1	3:21	96.79	1	56.16	00:13	1:12
1.3	4:37	95.63	1.2	58	12:16	1:16
1.5	5:55	94.45	1.4	59.23	00:19	1:18
1.8	7:35	92.65	1.65	59.95	12:23	1.8
2.2	9.75	90.25	2	59.99	00:28	2.4
2.6	12:12	87.88	2.4	59.18	12:33	2:37
3.1	15	85	2.85	57.58	00:38	2.88
3.7	18:31	81.69	3.4	55.14	12:43	3:31
4.3	21:46	78.54	4	52.5	00:48	3:15
5	24.97	75.03	4.65	50.16	00:54	3:51
6	29.76	70.24	5.5	47.88	0.61	4.79
7.5	36.54	63.46	6.75	45.25	0.7	6.79
9	42.83	57.17	8:25	41.88	0.8	6:28
10.5	48.52	51.48	9.75	37.95	0.85	5.69
12.5	55.21	44.79	11.5	33.48	0.89	6.7
15	62.38	37.62	13.75	28.67	0.91	7:17
18	69.57	30.43	16.5	23.97	0.91	7:19
21	75.51	24.49	19.5	19.78	0.89	5.93
25	81.8	18.2	23	15.74	0.83	6.3
30	87.67	12:33	27.5	11.73	0,74	5.86
36	92,6	7.4	33	8:21	0.62	4.93
43	96.26	3.74	39.5	5:23	00:48	3.66
51	98.44	1:56	47	2.73	0.3	2:18
61	99.52	00:48	56	1:08	00:14	1:08
73	100	0	67	0,4	12:06	00:48
87	100	0	80	0	0	0
103	100	0	95	0	0	0
123	100	0	113	0	0	0
147	100	0	135	0	0	0
175	100	0	161	0	0	0
x10 = x50 = 2,24 мкм мкм 10,94 X90 = 32,84 мкм
x16 = X84 = 3,28 мкм мкм 26,87 x99 = 56,17 мкм
Зв = 1,12 m2/cm3 Sm = UNDEF. см2 / г Copt = 5.56%
Sympatec HELOS (H9236) RODOS		Оценки HRLD г (V 3.3 Rel.1)
Образец: FeMo после измельчения-
Анализ - Нет 0814_2			06/06/03
Измерение состояние 10 с 2% Копт 6 мм (Родос)
Диапазон R3: 0.5/0.9...175μm
Время измерения 14,01 сек
Время цикла 1000 мс
Начало в 2.00% по C.Opt
Ссылка измерения, 00:00:28, 0.00%
Подача	25,00%
Форма	1.00 бар
Высота слоя 2,00 мм
Агент К. Хирш

Клиент: г-н Андреас Вебер
Volumenverteilun г
Класс	Распределение	Заново	Класс	Распределение	Плотность Тион	Доля
верхний предел	сумма	стоять	центр	линейный	логарифмический
x0/μm	Q3 /%	(1-Q 3) /%	XM / мкм	q3/1/m	м q3lg / 1	DQ3 /%
-----------	-------------	----------	-------------	--------	--------------	-----------
0.9	2.1	97,9	0.7	52.57	12:08	2.1
1.1	3:23	96.77	1	56.53	00:13	1:13
1.3	4.4	95,6	1.2	58.34	12:16	1:17
1.5	5:59	94.41	1.4	59.53	00:19	1:19
1.8	7.4	92,6	1.65	60.21	12:23	1.81
2.2	9.81	90.19	2	60.2	00:28	2:41
2.6	12:18	87.82	2.4	59.32	12:33	2:37
3.1	15:06	84.94	2.85	57.66	00:38	2.88
3.7	18:37	81.63	3.4	55.16	12:43	3:31
4.3	21:52	78.48	4	52.5	00:48	3:15
5	25.03	74.97	4.65	50.16	00:54	3:51
6	29.82	70.18	5.5	47.91	0.61	4.79
7.5	36.62	63.38	6.75	45.32	0.7	6.8
9	42.92	57.08	8:25	41.96	0.8	6:29
10.5	48.62	51.38	9.75	38.01	0.85	5.7
12.5	55.32	44.68	11.5	33.5	0.89	6.7
15	62.48	37.52	13.75	28.64	0.91	7:16
18	69.66	30.34	16.5	23.95	0.91	7:18
21	75.59	24.41	19.5	19.76	0.89	5.93
25	81.88	18:12	23	15.72	0.83	6:29
30	87.73	12:27	27.5	11.7	0,74	5.85
36	92.63	7:37	33	8:17	0.62	4.9
43	96.27	3.73	39.5	5:19	12:47	3.63
51	98.44	1:56	47	2.72	00:29	2.17
61	99.52	00:48	56	1:08	00:14	1:08
73	100	0	67	0,4	12:06	00:48
87	100	0	80	0	0	0
103	100	0	95	0	0	0
123	100	0	113	0	0	0
147	100	0	135	0	0	0
175	100	0	161	0	0	0
x10 = x50 = 2,23 мкм мкм 10,91 X90 = 32,78 мкм
x16 = X84 = 3,27 мкм мкм 26,81 x99 = 56,15 мкм
Зв = 1,12 m2/cm3 Sm = UNDEF. см2 / г Copt = 4.75%

## FeSi 0815
Sympatec HELOS (H9236) RODOS		Оценки HRLD г (V 3.3 Rel.1)
Образец: FeSi после измельчения-
Анализ - Нет 0815_2			06/06/03
Измерение состояние 10 с 2% Копт 6 мм (Родос)
Диапазон R3: 0.5/0.9...175μm
Время 7.00 сек Измерение
Время цикла 1000 мс
Начало в 2.00% по C.Opt
Ссылка измерения, 00:00:28, 0.00%
Подача	25,00%
Форма	1.00 бар
Высота слоя 2,00 мм
Агент К. Хирш

Клиент: г-н Андреас Вебер
Volumenverteilun г
Класс	Распределение	Заново	Класс	Распределение	Плотность Тион	Доля
верхний предел	сумма	стоять	центр	линейный	логарифмический
x0/μm	Q3 /%	(1-Q 3) /%	XM / мкм	q3/1/m	м q3lg / 1	DQ3 /%
-----------	-------------	----------	-------------	--------	--------------	-----------
0.9	1.88	98.12	0.7	47.04	12:08	1.88
1.1	2.9	97.1	1	51.01	00:12	1:02
1.3	3.96	96.04	1.2	52.8	12:15	1:06
1.5	5:04	94.96	1.4	53.96	12:17	1:08
1.8	6.67	93.33	1.65	54.59	00:21	1.64
2.2	8.86	91.14	2	54.51	00:25	2:18
2.6	11	89	2.4	53.56	0.3	2:14
3.1	13:59	86.41	2.85	51.79	12:34	2:59
3.7	16:54	83.46	3.4	49.19	00:39	2.95
4.3	19:33	80.67	4	46.48	12:43	2.79
5	22:42	77.58	4.65	44.21	12:47	3:09
6	26.65	73.35	5.5	42.25	00:54	4:22
7.5	32.71	67.29	6.75	40.41	0.63	6:06
9	38.45	61.55	8:25	38.27	0,73	5.74
10.5	43,8	56.2	9.75	35.66	0.8	5:35
12.5	50.32	49.68	11.5	32.61	0.86	6:52
15	57.63	42.37	13.75	29.22	0.92	7.3
18	65.31	34.69	16.5	25.61	0.97	7.68
21	71.88	28.12	19.5	21.92	0.98	6:58
25	79.06	20.94	23	17.95	0.95	7:18
30	85.88	14:12	27.5	13.64	0.86	6.82
36	91.64	8:36	33	9:59	0,73	5.75
43	95.84	4:16	39.5	6:01	12:55	4.2
51	98.29	1.71	47	3:07	12:33	2:45
61	99.48	00:52	56	1:19	12:15	1:19
73	100	0	67	12:43	12:07	00:52
87	100	0	80	0	0	0
103	100	0	95	0	0	0
123	100	0	113	0	0	0
147	100	0	135	0	0	0
175	100	0	161	0	0	0
x10 = x50 = 2,41 мкм мкм 12,40 X90 = 34,29 мкм
x16 = X84 = 3,59 мкм мкм 28,62 x99 = 56,96 мкм
Зв = 1,03 m2/cm3 Sm = UNDEF. см2 / г Copt = 9.23%
Sympatec HELOS (H9236) RODOS		Оценки HRLD г (V 3.3 Rel.1)
Образец: FeSi после измельчения-
Анализ - Нет 0815_3			06/06/03
Измерение состояние 10 с 2% Копт 6 мм (Родос)
Диапазон R3: 0.5/0.9...175μm
Время 6.00 сек Измерение
Время цикла 1000 мс
Начало в 2.00% по C.Opt
Ссылка измерения, 00:00:23, 0.00%
Подача	25,00%
Форма	1.00 бар
Высота слоя 2,00 мм
Агент К. Хирш

Клиент: г-н Андреас Вебер
Volumenverteilun г
Класс	Распределение	Заново	Класс	Распределение	Плотность Тион	Доля
верхний предел	сумма	стоять	центр	линейный	логарифмический
x0/μm	Q3 /%	(1-Q 3) /%	XM / мкм	q3/1/m	м q3lg / 1	DQ3 /%
-----------	-------------	----------	-------------	--------	--------------	-----------
0.9	1.78	98.22	0.7	44.41	12:07	1.78
1.1	2.76	97.24	1	49.28	00:11	0.99
1.3	3.79	96.21	1.2	51.48	00:14	1:03
1.5	4.85	95.15	1.4	52.97	12:17	1:06
1.8	6:47	93.53	1.65	53.89	0,2	1.62
2.2	8.63	91.37	2	54.05	00:25	2:16
2.6	10.76	89.24	2.4	53.24	00:29	2:13
3.1	13:34	86.66	2.85	51.55	12:34	2:58
3.7	16:27	83.73	3.4	48.91	00:38	2.93
4.3	19:04	80.96	4	46.13	12:42	2.77
5	22:11	77.89	4.65	43.81	12:47	3:07
6	26.29	73.71	5.5	41.88	12:53	4:19
7.5	32.32	67.68	6.75	40.18	0.62	6:03
9	38.05	61.95	8:25	38.2	0,73	5.73
10.5	43.4	56.6	9.75	35.66	0.8	5:35
12.5	49.93	50.07	11.5	32.65	0.86	6:53
15	57.25	42.75	13.75	29.27	0.93	7:32
18	64.95	35.05	16.5	25.67	0.98	7.7
21	71.55	28.45	19.5	22	0.99	6.6
25	78.77	21:23	23	18:05	0.96	7:22
30	85.65	14:35	27.5	13.76	0.87	6.88
36	91.47	8:53	33	9.71	0,74	5.82
43	95.75	4:25	39.5	6:11	12:56	4:28
51	98.25	1.75	47	3:13	12:34	2:51
61	99.47	12:53	56	1:22	12:16	1:22
73	100	0	67	12:44	12:07	12:53
87	100	0	80	0	0	0
103	100	0	95	0	0	0
123	100	0	113	0	0	0
147	100	0	135	0	0	0
175	100	0	161	0	0	0
x10 = x50 = 2,46 мкм мкм 12,52 X90 = 34,49 мкм
x16 = X84 = 3,64 мкм мкм 28,80 x99 = 57,15 мкм
Зв = 1,02 m2/cm3 Sm = UNDEF. см2 / г Copt = 8,76%

## CrC 0816
Sympatec HELOS (H9236) RODOS		Оценки HRLD г (V 3.3 Rel.1)
Образец: CrC после измельчения-
Анализ - Нет 0816_1			06/06/03
Измерение состояние 10 с 2% Копт 6 мм (Родос)
Диапазон R3: 0.5/0.9...175μm
Время 6.00 сек Измерение
Время цикла 1000 мс
Начало в 2.00% по C.Opt
Ссылка измерения, 00:00:30, 0.00%
Подача	25,00%
Форма	1.00 бар
Высота слоя 2,00 мм
Агент К. Хирш

Клиент: г-н Андреас Вебер
Volumenverteilun г
Класс	Распределение	Заново	Класс	Распределение	Плотность Тион	Доля
верхний предел	сумма	стоять	центр	линейный	логарифмический
x0/μm	Q3 /%	(1-Q 3) /%	XM / мкм	q3/1/m	м q3lg / 1	DQ3 /%
-----------	-------------	----------	-------------	--------	--------------	-----------
0.9	1:08	98.92	0.7	27.01	00:04	1:08
1.1	1.72	98.28	1	31.94	12:07	0,64
1.3	2:41	97.59	1.2	34.37	00:09	0,69
1.5	3:13	96.87	1.4	36.31	00:12	0,73
1.8	4:28	95.72	1.65	38.12	00:14	1:14
2.2	5.87	94.13	2	39.78	00:18	1:59
2.6	7.5	92.5	2.4	40.85	12:23	1.63
3.1	9:57	90.43	2.85	41.39	00:27	2:07
3.7	12:06	87.94	3.4	41.51	12:32	2:49
4.3	14:54	85.46	4	41.35	00:38	2:48
5	17:42	82.58	4.65	41.12	12:44	2.88
6	21:51	78.49	5.5	40.84	00:52	4:08
7.5	27.55	72.45	6.75	40.32	0.63	6:05
9	33,4	66.6	8:25	38.97	0,74	5.85
10.5	38.91	61.09	9.75	36.74	0.82	5:51
12.5	45.66	54.34	11.5	33.76	0.89	6.75
15	53.23	46.77	13.75	30.28	0.96	7:57
18	61.22	38.78	16.5	26.61	1:01	7.98
21	68.12	31.88	19.5	23:01	1:03	6.9
25	75.77	24.23	23	19:14	1:01	7.66
30	83.19	16.81	27.5	14.84	0.94	7:42
36	89.6	10.4	33	10.68	0.81	6:41
43	94.48	5:52	39.5	6.98	0.63	4.89
51	97.58	2:42	47	3.88	12:42	3.1
61	99.22	0.78	56	1.64	00:21	1.64
73	99.82	00:18	67	0.5	12:08	0,6
87	100	0	80	00:13	00:02	00:18
103	100	0	95	0	0	0
123	100	0	113	0	0	0
147	100	0	135	0	0	0
175	100	0	161	0	0	0
x10 = x50 = 3,20 мкм мкм 13,93 X90 = 36,58 мкм
x16 = X84 = 4,65 мкм мкм 30,76 x99 = 59,63 мкм
Зв = 0,843 m2/cm3 Sm = UNDEF. см2 / г Copt = 5.14%
Sympatec HELOS (H9236) RODOS		Оценки HRLD г (V 3.3 Rel.1)
Образец: CrC после измельчения-
Анализ - Нет 0816_2			06/06/03
Измерение состояние 10 с 2% Копт 6 мм (Родос)
Диапазон R3: 0.5/0.9...175μm
Время 8.01 сек Измерение
Время цикла 1000 мс
Начало в 2.00% по C.Opt
Ссылка измерения, 00:00:28, 0.00%
Подача	25,00%
Форма	1.00 бар
Высота слоя 2,00 мм
Агент К. Хирш

Клиент: г-н Андреас Вебер
Volumenverteilun г
Класс	Распределение	Заново	Класс	Распределение	Плотность Тион	Доля
верхний предел	сумма	стоять	центр	линейный	логарифмический
x0/μm	Q3 /%	(1-Q 3) /%	XM / мкм	q3/1/m	м q3lg / 1	DQ3 /%
-----------	-------------	----------	-------------	--------	--------------	-----------
0.9	0.91	99.09	0.7	22.69	00:04	0.91
1.1	1:49	98.51	1	29.16	12:07	12:58
1.3	2:14	97.86	1.2	32.46	00:09	0.65
1.5	2.84	97.16	1.4	35.11	00:11	0.7
1.8	3.97	96.03	1.65	37.56	00:14	1:13
2.2	5:56	94.44	2	39.79	00:18	1:59
2.6	7:21	92.79	2.4	41.19	12:23	1.65
3.1	9.3	90.7	2.85	41.85	00:27	2:09
3.7	11.82	88.18	3.4	41.92	12:33	2:52
4.3	14:31	85.69	4	41.58	00:38	2.5
5	17:19	82.81	4.65	41.16	12:44	2.88
6	21:27	78.73	5.5	40.74	00:52	4:07
7.5	27.29	72.71	6.75	40.18	0.62	6:03
9	33.13	66.87	8:25	38.89	0,74	5.83
10.5	38.63	61.37	9.75	36.7	0.82	5.5
12.5	45.38	54.62	11.5	33.74	0.89	6.75
15	52.95	47.05	13.75	30.27	0.96	7:57
18	60.94	39.06	16.5	26.65	1:01	7.99
21	67.87	32.13	19.5	23.1	1:04	6.93
25	75.58	24.42	23	19:27	1:02	7.71
30	83.06	16.94	27.5	14.95	0.95	7:48
36	89.5	10.5	33	10.74	0.82	6:45
43	94.41	5:59	39.5	7:01	0,64	4.91
51	97.53	2:47	47	3.9	12:42	3:12
61	99.2	0.8	56	1.67	00:21	1.67
73	99.81	00:19	67	12:51	12:08	0.62
87	100	0	80	00:13	00:02	00:19
103	100	0	95	0	0	0
123	100	0	113	0	0	0
147	100	0	135	0	0	0
175	100	0	161	0	0	0
x10 = x50 = 3,27 мкм мкм 14,03 X90 = 36,71 мкм
x16 = X84 = 4,71 мкм мкм 30,88 x99 = 59,81 мкм
Зв = 0,823 m2/cm3 Sm = UNDEF. см2 / г Copt = 4,94%

## MnSi 0817
Sympatec HELOS (H9236) RODOS		Оценки HRLD г (V 3.3 Rel.1)
Образец: MnSi-после измельчения-
Анализ - Нет 0817_1			06/06/03
Измерение состояние 10 с 2% Копт 6 мм (Родос)
Диапазон R3: 0.5/0.9...175μm
Время измерения 16,01 сек
Время цикла 1000 мс
Начало в 2.00% по C.Opt
Ссылка измерения, 00:00:32, 0.00%
Подача	25,00%
Форма	1.00 бар
Высота слоя 2,00 мм
Агент К. Хирш

Клиент: г-н Андреас Вебер
Volumenverteilun г
Класс	Распределение	Заново	Класс	Распределение	Плотность Тион	Доля
верхний предел	сумма	стоять	центр	линейный	логарифмический
x0/μm	Q3 /%	(1-Q 3) /%	XM / мкм	q3/1/m	м q3lg / 1	DQ3 /%
-----------	-------------	----------	-------------	--------	--------------	-----------
0.9	1.77	98.23	0.7	44.26	12:07	1.77
1.1	2.79	97.21	1	50.8	00:12	1:02
1.3	3.87	96.13	1.2	53.97	12:15	1:08
1.5	4.99	95.01	1.4	56.36	00:18	1:13
1.8	6.74	93.26	1.65	58.27	00:22	1.75
2.2	9:12	90.88	2	59.54	00:27	2:38
2.6	11:51	88.49	2.4	59.75	12:33	2:39
3.1	14:46	85.54	2.85	59	00:39	2.95
3.7	17.89	82.11	3.4	57.2	00:45	3:43
4.3	21:19	78.81	4	54.86	12:51	3:29
5	24.86	75.14	4.65	52.5	12:56	3.67
6	29.85	70.15	5.5	49.93	0.63	4.99
7.5	36.86	63.14	6.75	46.68	0,73	7
9	43.23	56.77	8:25	42.49	0.81	6:37
10.5	48.89	51.11	9.75	37.74	0.85	5.66
12.5	55.38	44.62	11.5	32.43	0.86	6:49
15	62.09	37.91	13.75	26.86	0.85	6.71
18	68.58	31.42	16.5	21.65	0.82	6:49
21	73.75	26.25	19.5	17:22	0,77	5:17
25	79.04	20.96	23	13:23	0.7	5:29
30	83.88	16:12	27.5	9.68	0.61	4.84
36	88.12	11.88	33	7:06	00:54	4:24
43	91.79	8:21	39.5	5:24	00:48	3.67
51	94.79	5:21	47	3.75	00:41	3
61	97.22	2.78	56	2:43	00:31	2:43
73	98.84	1:16	67	1:35	00:21	1.62
87	99.66	12:34	80	12:58	00:11	0.82
103	100	0	95	00:21	12:05	12:34
123	100	0	113	0	0	0
147	100	0	135	0	0	0
175	100	0	161	0	0	0
x10 = x50 = 2,35 мкм мкм 10,84 X90 = 39,59 мкм
x16 = X84 = 3,37 мкм мкм 30,16 x99 = 75,66 мкм
Зв = 1,08 m2/cm3 Sm = UNDEF. см2 / г Copt = 4,62%
Sympatec HELOS (H9236) RODOS		Оценки HRLD г (V 3.3 Rel.1)
Образец: MnSi-после измельчения-
Анализ - Нет 0817_2			06/06/03
Измерение состояние 10 с 2% Копт 6 мм (Родос)
Диапазон R3: 0.5/0.9...175μm
Время измерения 18,01 сек
Время цикла 1000 мс
Начало в 2.00% по C.Opt
Ссылка измерения, 00:00:26, 0.00%
Подача	25,00%
Форма	1.00 бар
Высота слоя 2,00 мм
Агент К. Хирш

Клиент: г-н Андреас Вебер
Volumenverteilun г
Класс	Распределение	Заново	Класс	Распределение	Плотность Тион	Доля
верхний предел	сумма	стоять	центр	линейный	логарифмический
x0/μm	Q3 /%	(1-Q 3) /%	XM / мкм	q3/1/m	м q3lg / 1	DQ3 /%
-----------	-------------	----------	-------------	--------	--------------	-----------
0.9	1.68	98.32	0.7	41.95	12:07	1.68
1.1	2.66	97.34	1	49.32	00:11	0.99
1.3	3.72	96.28	1.2	52.92	12:15	1:06
1.5	4.84	95.16	1.4	55.66	00:18	1:11
1.8	6:57	93.43	1.65	57.88	00:22	1.74
2.2	8.95	91.05	2	59.42	00:27	2:38
2.6	11:34	88.66	2.4	59.78	12:33	2:39
3.1	14.3	85.7	2.85	59.1	00:39	2.95
3.7	17.73	82.27	3.4	57.3	00:45	3:44
4.3	21:03	78.97	4	54.91	12:51	3:29
5	24.7	75.3	4.65	52.51	12:56	3.68
6	29.7	70.3	5.5	49.93	0.63	4.99
7.5	36.7	63.3	6.75	46.71	0,73	7:01
9	43.08	56.92	8:25	42.53	0.81	6:38
10.5	48.74	51.26	9.75	37.76	0.85	5.66
12.5	55.24	44.76	11.5	32.45	0.86	6:49
15	61.96	38.04	13.75	26.89	0.85	6.72
18	68.46	31.54	16.5	21.67	0.82	6.5
21	73.63	26.37	19.5	17:23	0,77	5:17
25	78.93	21:07	23	13:26	0.7	5.3
30	83.8	16.2	27.5	9.73	0.62	4.87
36	88.08	11.92	33	7:14	00:54	4:28
43	91.8	8.2	39.5	5:32	00:48	3.72
51	94.84	5:16	47	3.8	00:41	3:04
61	97.3	2.7	56	2:46	12:32	2:46
73	98.93	1:07	67	1:35	00:21	1.62
87	99.71	00:29	80	12:56	0.1	0.78
103	100	0	95	00:18	00:04	00:29
123	100	0	113	0	0	0
147	100	0	135	0	0	0
175	100	0	161	0	0	0
x10 = x50 = 2,38 мкм мкм 10,89 X90 = 39,61 мкм
x16 = X84 = 3,40 мкм мкм 30,28 x99 = 74,28 мкм
Зв = 1,06 m2/cm3 Sm = UNDEF. см2 / г Copt = 4,40%